Substrat für Versickerungsanlagen mit biologischer Reinigungwirkung

Substrat für Versickerungs- und Bodenfilterbecken auf Löß/ Lavasand / Bims / Basalt / (Carbonat) - Basis liefern und höhengerecht einbauen.

## Größtkorn: max. 5mm

D10 = 0,25mm / U d60/d10   =2 - 20

Wasserdurchlässigkeit in mm/s = >1 . 10-4

Einbaustärke: _____cm

Zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor 1,25-1,3

Erzeugnis: 		Vulkasoil® 0/5    (Vulkasoil® 0/5 + 10,15 oder 20% Carbonat)

Hersteller:		VULKATEC GmbH

56630 Kretz

Tel.: 02632/95480

Fax: 02632/954820

oder gleichwertig