**Baumsubstrat für befahrbare Baumgruben nach FLL Bauweise 2**

Substrat für die Baumpflanzung/-sanierung auf Lava, Bims, Sand - Basis gemäß den *Empfehlungen der FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2 Pflanzgrubenbauweise 1* (Ausgabe 2010), nach Vorgaben der *Düngemittelverordnung* und frei von Verticillium dahliae bzw. Phytophthora ramorum,*,* in homogener Mischung der Körnung 0 – 16 mm herstellen, liefern und höhengerecht einbauen.

- die Verdichtung hat in Lagen auf 45-65 MPa/m² zu erfolgen.

- angestrebte Einbauverdichtung beträgt 87-95% DPr.

- zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: 1,25-1,4

- die einzelnen Lagen sind miteinander zu verzahnen

Einbaustärke: …cm\*

Erzeugnis: **Vulkatree V/P**

 od. glw.

Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**

 56630 Kretz

 Tel.: 02632/95480

 Fax: 02632/954820

\* Mindestdicke nach DIN 18916: 80 cm

 FLL Richtlinie: 150 cm